#### Informacja techniczna

imparat( Polska - farby profesjonalistów

Fassadensiegel

Specjalny wzmacniany siloxanem, dyfuzyjny, bezbarwny, preparat impregnacyjny dla podłoży betonowych, mineralnych itp.

| Zastosowanie: Hydrofobowy preparat impregnujący i gruntujący z właściwościami wzmacniającymi podłoże. Właściwości: Odporny na wpływy atmosferyczne wg VOB, dyfuzyjny, odporny na alkalia, odporny na intensywne opady deszczu. Hydrofobowy głęboko wnikający preparat impregnujący i gruntujący z właściwościami wzmacniającymi podłoże. Daje powierzchniom impregnowanym takim jak porowaty klinkier, cegła, kamień, beton, chłonne tynki jak również innym podłożom powłokę wysoce oddalającą wodę, zabrudzenia. Nie zmienia naturalnego charakteru pokrywanego materiału. Środek wiążący: kombinacja żywicy siloxanowo - akrylowej Ciężar właściwy: ok. 0,80 g/cm³ Kolor: bezbarwny Rozcieńczenie: w razie potrzeby rozcieńczalnik terpentynowy IMPARAT Składowanie: w miejscu suchym i chłodnym, raz otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Opakowanie: 10 l; Sposób nakładania: malowanie, natryskiwanie Czyszczenie narzędzi: rozcieńczalnik terpentynowy IMPARAT Zużycie: ok. 200 ml / m2 na operację malowania dla względnie gładkich powierzchni. Dokładne zużycie ustalić po przez malowanie próbne. | Temperatura nakładania: ± 0( C (powietrze otaczające i podłoże). Podłoże musi być suche i wolne od lodu i szronu. Budowa systemu: Przygotowanie podłoża i środki gruntujące: patrz rewers Uwagi: Nie stosować w czasie deszczu, mgły itp. Cegła klinkierowa z połyskiem i ceramika, która nie przyjmuje preparatu nie nadaje się do impregnowania. Stosować się do wytycznych BHP dla danego rodzaju produktu. Szczegółowe zalecenia bezpieczeństwa dla użytkowników przedstawione zostały w karcie bezpieczeństwa produktu. |
| --- | --- |

Typy podłoży, techniki obróbki podłoży, gruntowanie podłoży.

| Podłoża | Przygotowanie podłoża | Przygotowanie warstwy gruntowej |
| --- | --- | --- |
|  | Podłoże musi być suche, czyste, wolne od innych środków, mogących separować grunt od nakładanej warstwy. |  |
|  | Pierwsze powłoki | Powierzchnie zewnętrzne |
| Mineralne Tynki wg. DIN 18550 Grupa zapraw P I c Zaprawa wapienna Grupa zapraw P II Zaprawa wapienno-cementowa Grupa zapraw P III Zaprawa cementowa | W zależności od pogody nowe tynki powinny schnąć od 2 do 4 tygodni (suchość podłoża powinna wynosić min. 97%). Ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu zaprawy o podobnym gatunku. Wystające nierówności warstwy tynkowej zniwelować i zmyć wodą. W przypadku wnętrz – ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlujących. | Fassadensiegel |
| Zaprawa klasy P IV Zaprawa gipsowa | Zgorzelinę usunąć i odkurzyć. Przy mechanicznym nakładaniu tynku położyć najpierw warstwę próbną. Ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlujących. |  |
| Stary, wchłaniający tynk cementowo – wapienny o piaskowej warstwie powierzchniowej. | Oczyścić mechanicznie na sucho lub mokro, pozwolić dobrze wyschnąć. Luźne części tynku usunąć ubytki zniwelować przy użyciu zaprawy o odpowiednim gatunku i zmyć wodą. W przypadku wnętrz ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlowych |  |
| Beton | Zgorzelinę, szlam cementowy i zanieczyszczenia usunąć mechanicznie, lub za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (przed użyciem zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP). Niewielkie ubytki i nierówności na warstwie gruntowej zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlowych. |  |
| Beton porowaty (wnęytrza) | Gruntownie oczyścić. Ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlowych. |  |
| Mur widoczny |  |  |
| Stary piaszczący na powierzchni tynk cementowo - wapienny | Oczyścić mechanicznie na sucho lub mokro, pozwolić dobrze wyschnąć. Luźne części tynku usunąć, naprawić tym samym rodzajem zaprawy, fluatować oraz zmyć wodą. |  |
| Mur ceglany | Oczyścić dokładnie. Spoina tynku musi być silna i bez pęknięć. Usunąć uszkodzoną zaprawę ze spoin i zastąpić ją nową tego samego rodzaju. W obszarze zewnętrznym cegły myszą być wolne od wtrąceń pęczniejących i innych. |  |
| Płyty budowlane |  |  |
| Płyty cementowo – włókniste, eternitowe | Oczyścić na mokro. Płyty zabudowane wolno zagruntować ze wszystkich stron włącznie z krawędziami natarcia/ |  |
| Powierzchnie zaatakowane przez glony, mech lub algi | Istniejące na powierzchni zanieczyszczenia zeskrobać, wyszczotkować lub zeszlifować mechanicznie, ewentualnie usunąć przy użyciu biologicznie czynnego preparatu i zostawić do wyschnięcia. |  |
| Renowacja |
| Podłoże niepokryte innymi produktami | Oczyścić dokładnie na sucho lub mokro – wysuszyć. |  |
| Powierzchnie zaatakowane przez glony, mech lub algi | Istniejące na powierzchni zanieczyszczenia zeskrobać, wyszczotkować lub zeszlifować mechanicznie, ewentualnie usunąć przy użyciu biologicznie czynnego preparatu i zostawić do wyschnięcia. | --------------------------------------------- |
| IMPARAT Farbwerk Iversen & M(hl GmbH & Co. Niemcy reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska. |
| Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń. Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych. W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność. |