###### Informacja techniczna

imparat( Polska - farby profesjonalistów

IMOTECH – SILAN Primer – W

bezbarwny, rozcieńczany wodą specjalny środek gruntujący

o właściwościach hydrofobizujących i wzmacniających.

| Zastosowanie: o łagodnym zapachu, bezbarwnie wysychająca warstwa podkładowa przeznaczona do impregnowanie, wyrównywania chłonności i wzmacniania porowatych oraz chłonnych podłoży jak też poprzez swoją penetrację do wzmocnienia piaszczących- osypliwych tynków przed następnymi powłokami IMOTECH – SILAN. Właściwości: rozcieńczana wodą, wysoce odporna na warunki atmosferyczne wg. VOB, hydrofobizująca, odporna na alkalia, o łagodnym zapachu, o wysokiej przenikalności pary wodnej, redukuje podciąganie kapilarne. Środek wiążący: kombinacja: Silikon/siloxan + Siloxan Gęstość: ok. 1,00 Emisja VOC: 0 g/l Kolor: bezbarwna Pigmenty koloryzujące: Imparat. Składowanie: w warunkach chłodnych i suchych jednak w temperaturach dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać Opakowanie: 10 l Nanoszenie: malowanie pędzlem Czyszczenie narzędzi: wodą, natychmiast po użyciu. | Zużycie: ok. 6-8m2 / litr na operację malowania w zależności od chłonności podłoża. Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładną ilość zużycia ustalić za pomocą malowania próbnego. Dolna granica temperatury przy nakładaniu i schnięciu: + 5( C (powietrze otaczające i podłoże) Czas schnięcia w warunkach normalnych (+ 20( C, 65 % wzgl. wilgotn. powietrza): 6 - 8 godzin W przypadku niskich temperatur lub wilgoci odpowiednio dłużej. Struktura powłok Przygotowanie podłoża, powłoka podstawowa: patrz na odwrocie Prace szpachlowe: za pomocą fasadowej masy szpachlowej IMPARAT lub inną odpowiednią. Po przesuszeniu za pomocą IMOTECH-SILAN Primer -W zagruntować ponownie. Wskazówki: Materiały IMOTECH-SILAN nie mogą być mieszane z innymi materiałami powlekającymi jak farby krzemowe lub dyspersyjne jak też farby pełno barwne na bazie dyspersyjnej lub krzemowej oraz koncentraty pigmentowe. IMOTECH-SILAN Primer-W i IMOTECH-SILAN-Grundfestiger nie mogą być ze sobą mieszane ani też z innymi materiałami IMOTECH-SILAN. Podłoża nie chłonące nie nadają się do zastosowania IMOTECH-SILAN Primer-W. IMOTECH-SILAN Primer-W musi zostać całkowicie wchłonięty przez podłoże i nie powinien po wyschnięciu tworzyć błyszczącej powłoki. Produkt przed zastosowaniem sprawdzić, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. W celu zachowania powtarzalności koloru opakowania fabryczne z farbą rozcieńczyć jednakową ilością wody. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarży produkcyjnej. Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa wyrobu. Palność – produkt niepalny. |
| --- | --- |

Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe

| Podłoża | Przygotowanie podłoża | Malowanie podłoża |
| --- | --- | --- |
|  | Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków antyadhezyjnych i nośne. | Pozwolić na dobre wyschnięcie |
|  | Pierwsze powłoki | Powierzchnie zew. | Powierzchnie wew. |
| Mineralne Tynki wg. DIN 18550 Grupa zapraw P I c Zaprawa wapienna Grupa zapraw P II Zaprawa wapienno-cementowa Grupa zapraw P III Zaprawa cementowa | W zależności od pogody nowe tynki powinny schnąć od 2 do 4 tygodni. Miejsca wadliwe naprawiać zaprawą tego samego rodzaju. Miejsca po tynkach flautować i umyć ponownie wodą. We wnętrzach miejsca wadliwe naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub masą szpachlową. | IMOTECH-SILAN Primer-W |
| Stary, piaszczący na powierzchni tynk cementowo-wapienny. | Oczyścić mechanicznie na sucho lub mokro, pozwolić dobrze wyschnąć. Luźne części tynku usunąć, naprawiać zaprawą tego samego rodzaju, flautować i umyć wodą. We wnętrzach miejsca wadliwe wyrównać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub masą szpachlową. |  |
| Beton | Usunąć mechanicznie warstwy zgorzelin, zapraw cementowych oraz osady brudu (przestrzegać przepisów ochrony środowiska). Drobne miejsca wadliwe po zagruntowaniu naprawiać odpowiednią elewacyjną masą szpachlową lub inną odpowiednią. We wnętrzach jamy skurczowe oraz miejsca wadliwe wygładzić i naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub szpachlówką. |  |
| Mur licowy Cegły wapienno-piaskowe (na zewnątrz tylko odporne na mróz cegły licowe). | Dokładnie oczyścić. Fugi muszą być twarde i bez rys. Usunąć uszkodzony tynk z fug oraz zatynkować fugi takim samym tynkiem. |  |
| Mur ceglany | Dokładnie oczyścić. Fugi muszą być twarde i bez rys. Usunąć uszkodzony tynk z fug oraz zatynkować fugi takim samym tynkiem. W warunkach zewnętrznych cegły muszą być wolne od miejsc pęczniejących. |  |
| Płyty cementowo- włókniste | Oczyścić na mokro. Wolno zabudowane płyty ze wszystkich stron łącznie z kantami zagruntować. |  |
| Powierzchnie z nalotem z glonów, mchu i pleśni. | Oczyścić mechanicznie poprzez zeskrobanie, zdrapanie lub szczotkowanie. W danym przypadku zastosować dodatkowo odpowiedni preparat i dobrze osuszyć. |  |
| Powłoki naprawcze |
| Powłoki nie uszkodzone. | Sprawdzić przyczepność, nośność i przydatność. Podłoża plasto-elastyczne przerobić zgodnie z systemem. | W razie potrzeby. |
| Matowe powłoki z farb dyspersyjnych. Farby mineralne. Farby silikatowe Oraz tynki o strukturze mineralnej Mineralne złożone systemy termoizolacyjne. | Oczyścić mechanicznie na sucho lub na mokro. Dobrze wysuszyć. W warunkach zewnętrznych drobne miejsca wadliwe po zagruntowaniu naprawiać odpowiednią masą szpachlową. We wnętrzach miejsca wadliwe naprawiać odpowiednim wypełniaczem ściennym lub szpachlówką. | IMOTECH-SILAN- Farba fasadowa, ewentualnie IMOTECH-SILAN w ok. 20 ( rozcieńczony wodą. |
|  |  | IMOTECH-SILAN Primer-W, w zależności od stopnia chłonności podłoża rozcieńczony wodą w stosunku 1 - 1. |
| Powierzchnie z nalotem z glonów, mchu i pleśni. | Oczyścić mechanicznie poprzez zeskrobanie, zdrapanie lub szczotkowanie. W danym przypadku zastosować dodatkowo odpowiedni preparat i dobrze osuszyć. | W zależności od rodzaju podłoża zastosować odpowiednie materiały do powlekania podstawowego IMPARAT. |
| Powłoki renowacyjne |
| Powłoki uszkodzone: |  |  |
| Farby dyspersyjne Tynki z żywic syntetycznych Powłoki mineralne Lakiery | W zależności od podłoża usunąć mechanicznie poprzez obróbkę mechaniczną. Miejsca wadliwe naprawiać –patrz pierwsze powłoki- Wskazówka: przy usuwaniu pozostałości po obróbce mechanicznej podczas zmywania należy przestrzegać odpowiednich przepisów ochrony środowiska. | W razie potrzeby: - patrz pierwsze powłoki. |
| IMPARAT Farbwerk Iversen & M(hl GmbH & Co. Niemcy reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska. |
| Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń. Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych. W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność. |