##### Informacja Techniczna

imparat Polska - farby profesjonalistów

| ### Marathopact Verlaufmasse Futur powłoka bez zawartości rozpuszczalników, nonylofenolu, rozcieńczalników reaktywnych i alkoholu benzylowego, przyjazna dla alergików |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie: Wysoka odporność na duże obciążenia i ścieranie, odporna na wodę i większość chemikali, olejów i smarów, elastycznie trwała. Powłoka do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na podłoża betonowe i cementowe. Idealna jako powłoka na posadzki w halach widowiskowych, pomieszczeniach sanitarnych, kontenerach mieszkalnych i biurowych, korytarzach, halach magazynowych, garażach i warsztatach itp. |  |  | Czas schnięcia w normalnych warunkach klimatycznych (+20° C, wzgl. wilgotność powietrza 65%): |  |  |
|  |  |  | Suchość dotykowa: |  | Po ok. 5 godz. |
|  |  |  | Czas schnięcia: |  | Po ok. 24-48 godz. (zależnie od temperatury) |
| Właściwości: Pozwala na uzyskanie odpornych na wodę i większość chemikalii powłok o optymalnych właściwościach mechanicznych i fizykochemicznych. Ze względu na swoją oryginalną budowę posiada najlepsze cechy powłok epoksydowych i poprzez swoje właściwości przenoszenia mikropęknięć wykazuje zbliżone parametry powłok poliuretanowych. Wylewka Marathopact Verlaufmasse nie zawiera rozpuszczalników, nonylofenolu, rozcieńczalników reaktywnych, ani alkoholu benzylowego, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie wymaga odpowietrzenia przy użyciu walca kolczastego. |  |  | Pełne obciążenie: |  | Po ok. 7 dniach ok. 1,12 g/cm3 700-900 mPas 100% 0 g/l W chłodnym i suchym otoczeniu. Temperatura składowania od +5° C do + 35° C. Oryginalny zamknięty pojemnik umożliwia bezpieczne składowanie przez okres ok. 12 m-cy. - CHRONIĆ PRZED MROZEM |
|  |  |  | Gęstość: Lepkość(+20° C)*: Części stałe (% objętości)**: Emisja VOC: Składowanie: |  |  |
| Stopień połysku: Kolor: Nakładanie: A=lakier podstawowy, B=utwardzacz | Jedwabisty połysk RAL 7032, 7040 Inne kolory RAL na życzenie Malowanie,, szpachlowanie. (szpachla zębata, kielnia, rakiel itp.) Stosunek mieszania A i B: 2:1 w stosunku wagowym odpowiada w przybliżeniu 2,25:1 w stosunku objętościowym. Komponenty A i B należy dobrze wymieszać mieszadłem na niskich obrotach (maksymalnie 400 min-1) i przelać. Należy unikać powstawania pęcherzy powietrza. Tak przygotowany materiał jest gotowy do nakładania. Można wypełnić go dodatkowo wyprażonym w ogniu piaskiem kwarcowym lub, dla osiągnięcia lepszej konsystencji, wypełniaczem specjalnym IMPARAT |  |  |  |  |
|  |  |  | Opakowanie: Warunki nakładania: Czyszczenie narzędzi: |  | 15 kg, (włącznie z utwardzaczem) Podwójny pojemnik na 2 komponenty Podłoże suche, wolne od pyłów, olejów i smarów. Należy usunąć osady "mleczka" cementowego. Temperatura powietrza i obiektu nie powinna wykraczać poza zakres pomiędzy +10° C a +30° C. Wilgotność powietrza – maksymalnie 85% wilgotności względnej. Punkt rosy powinien przewyższać temperaturę obiektu o co najmniej 3° C. Rozcieńczalnik specjalny IMPARAT-V16 |
| Żywotność (przy +20° C): | W stanie zmieszanym ok. 40 min. Okres żywotności zależny jest od temperatury. |  | Zalecenia ogólne: Możliwe uszkodzenia optyczne (utrata połysku) wskutek ścierania. Szczegółowe dane na temat bezpiecznego użytkowania produktu zawiera karta charakterystyki produktu |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Dane fizyczne dla produktu z wypełniaczem IMPARAT (w st.: 1:1,2) Wytrzymałość na obciążenie: ok. 70 N/mm2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 30 N/mm2 Współczynnik przyczepności: >3 N/mm2 Ze względu na przyczepność pomiędzy powłokami, kolejne powłoki należy nakładać najwcześniej po 12 godz., lecz nie później niż po 72 godz. W przypadku planowanych dłuższych przerw w pracy, powłoki powinny być posypane uprzednio na całej powierzchni piaskiem kwarcowym o wielkości ziarna 0,3-0,7 mm. Produkt przed zastosowaniem sprawdzić, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarży produkcyjnej. Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa wyrobu. |  |  |
| Zużycie: | 1,12 kg mieszanki / ok.1 mm grubości powłoki na m² 1 część wagowa (komponent A zmiesz. z B) może zostać wypełniona przy użyciu 1,2 części wagowych wypełniacza specjalnego IMPARAT. Zużycie w takim przypadku: ok. 1,65 kg gotowej mieszanki/1 mm grubości powłoki. To odpowiednio: 0,75 kg A+B i 0,90 kg wypełniacza specjalnego IMPARAT. |  |  |  |  |
| Wydajność (teoretyczna): | 0,90 m2 przy grubości powłoki 1 mm z 1 kg mieszanki bez wypełniacza |  |  |  |  |
| Minimalna zalecana grubość warstwy suchej: | 2 mm- 4 mm. |  |  |  |  |
| System powłok: | Zależnie od potrzeb |  |  |  |  |
| Rozcieńczanie: | Nie wymagane |  |  |  |  |
| IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. Reprezentowany w Polsce przez IMPARAT - Polska Niniejsze dane firmy IMPARAT publikowane są w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki oraz dostępne doświadczenie. W zamierzeniu mają one służyć użytkownikowi jako pomoc przy doborze właściwych materiałów i zastosowaniu ich zgodnie z zasadami sztuki. Podane parametry nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za samodzielną kontrolę materiału pod względem przydatności do określanego celu, przy uwzględnieniu specyfiki obiektu. Niniejsze dane ulegają dezaktualizacji w momencie publikacji nowej wersji. |  |  |  |  |  |