###### Informacja techniczna

imparat( Polska - farby profesjonalistów

SILICAT – WEISS

Wysoko dyfuzyjna farba fasadowa na bazie silikatowej

| Zastosowanie: Właściwości: Środek wiążący: Gęstość: Połysk: Kolor: Pigmenty koloryzujące: Składowanie: Opakowanie: Nanoszenie: | Jako wysokojakościowa powłoka podłoży mineralnych w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Chroni podłoże przed silnymi zanieczyszczeniami spowodowanymi działaniem warunków atmosferycznych, w szczególności przed kwasną atmosferą. Jednokomponentowa-organokrzemianowa farba wg. DIN 18363 Abs. 2.4.1, wysoce odporna na warunki atmosferyczne wg.VOB, o wysokiej przenikalności pary wodnej, dobrze kryjąca, o wysokim stopniu bieli. Szkło wodne potasowe ze specjalnymi organicznymi stabilizatorami. ok. 1,44 Matowa Biała Silicat - Color W warunkach chłodnych, jednak w temperaturach dodatnich. Otwarte opakowanie dobrze zamykać. Przechowywać w opakowaniach z materiałów sztucznych . Ok. 12 miesięcy stabilna. 12,5 l, 18 kg Malowanie pędzlem, wałkiem | Zużycie: Dolna granica temperatury przy nakładaniu i schnięciu: Czas schnięcia w warunkach normalnych (+ 20( C, 65 % wzgl. wilgotn. powietrza): Struktura powłok Przygotowanie podłoża: Powłoka podstawowa: Prace szpachlowe: Powłoka pośrednia: Powłoka końcowa: | Ok. 200 ml/m2 na operację malowania na powierzchniach gładkich. Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładną ilość zużycia ustalić za pomocą malowania próbnego. + 5( C (powietrze otaczające i podłoże) około 12 godzin W przypadku niskich temperatur lub wilgoci odpowiednio dłużej. patrz na odwrocie IMPARAT-Fassadenleichtspachtel rozprowadzić po liniach nanoszenia. Po wysuszeniu zagruntować za pomocą Silicat-Grundierung lub Silicat-Grundierfarbe. Silicat-Weiss, w 10 ÷ 15 ( rozcieńczony za pomocą Silicat-Grundierung. Silicat-Weiss, w 5 ÷ 10 ( rozcieńczony za pomocą Silicat-Grundierung. |
| --- | --- | --- | --- |
| Czyszczenie narzędzi: | Wodą, natychmiast po użyciu. | Wskazówki: | Produkt przed zastosowaniem sprawdzić, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. W celu zachowania powtarzalności koloru opakowania fabryczne z farbą rozcieńczyć w tym samym stosunku. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarży produkcyjnej. |
| Wskazówki: Powłoki nie przeznaczone do powlekania, szczególnie: szkło, klinkiery, płytki ścienne i podłogowe dokładnie przykryć. Oczy i skórę chronić. W przypadku kontaktu ze środkiem zmyć dużą ilością wody. Tynki gipsowe, kartony gipsowe, beton porowaty, powłoki z farb emaliowych i dyspersyjnych, tynki z żywic sztucznych, drewno i tworzywa sztuczne nie nadają się jako podłoża do powlekania krzemianowego. Nie mieszać z materiałami innego rodzaju (np. farby dyspersyjne). By uniknąć zacieków, zespolone powierzchnie powlekać w jednym ciągu. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu słońca, na ciepłe podłoża lub przy silnym wietrze. Szczegółowe zalecenia związane z bezpieczeństwem dotyczące produktu znajdują się na karcie bezpieczeństwa wyrobu. Palność – produkt niepalny. Kod produktu: M-SK01 Patrz Informacja Techniczna |

Odpowiednie podłoża, przygotowanie i powłoki gruntowe

| Podłoża | Przygotowanie podłoża | Malowanie podłoża |
| --- | --- | --- |
|  | Podłoże musi być suche, czyste, wolne od środków antyadhezyjnych i nośne. | Pozwolić na dobre wyschnięcie |
|  | Pierwsze powłoki | Powierzchnie zew. | Powierzchnie wew. |
| Mineralne Tynki wg. DIN 18550 Grupa zapraw P I c Zaprawa wapienna Grupa zapraw P II Zaprawa wapienno-cementowa Grupa zapraw P III Zaprawa cementowa | W zależności od pogody nowe tynki winny schnąć od 2 do 4 tygodni. Miejsca wadliwe naprawiać zaprawą tego samego rodzaju. Miejsca po tynkach flautować i umyć ponownie wodą. We wnętrzach miejsca wadliwe naprawiać po powleczeniu podst. za pomocą masy szpachlowej fasadowej IMPARAT. | Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1, w danym przypadku Silicat-Weiss lub Silicat-Color nada odpowiedni odcień. |
| Stary, piaszczący na powierzchni tynk cementowo-wapienny. | Oczyścić mechanicznie na sucho lub mokro, pozwolić dobrze wyschnąć. Luźne części tynku usunąć, naprawiać zaprawą tego samego rodzaju, flautować i umyć wodą. Drobne miejsca wadliwe naprawiać po powleczeniu podstawową masą szpachlową IMPARAT . We wnętrzach jamy skurczowe i miejsca wadliwe wygładzić i wyrównać wypełniaczem ściennym IMPARAT 5528 lub masą szpachlową IMPARAT 5510. | Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1. Pozwolić na wchłonięcie i na koniec Silicat-Grundierfarbe 1 : 2 rozcieńczona wodą. |
| Mineralne tynki strukturalne i mineralne złożone systemy izolacyjne – nowe. | Pozwolić na dobre zastygnięcie powłoki tynkowej (ok. 6 dni). | .................................................... |
| Beton | Usunąć mechanicznie lub promieniami HD warstwy zgorzelin, zapraw cementowych oraz osady brudu (przestrzegać przepisów prawnych). Drobne miejsca wadliwe po powleczeniu podstawowym naprawiać masą szpachlową fasadową. Jamy skurczowe oraz miejsca wadliwe naprawiać wypełniaczem ściennym IMPARAT 5528 lub szpachlówką IMPARAT 5510. |  |
| Cegły wapienno-piaskowe (na zewnątrz tylko odporne na mróz cegły licowe) | Dokładnie oczyścić. Fugi muszą być twarde i bez rys. Usunąć uszkodzony tynk z fug oraz zatynkować fugi takim samym tynkiem. | Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1, w danym przypadku Silicat-Weiss lub Silicat-Color nada odpowiedni odcień. |
| Płyty cementowo- włókniste | Oczyścić na mokro. Wolno zabudowane płyty ze wszystkich stron łącznie z kantami zagruntować. |  |
| Powierzchnie z nalotem z glonów, mchu i pleśni. | Oczyścić mechanicznie poprzez zeskrobanie, zdrapanie lub szczotkowanie. W danym przypadku zastosować dodatkowo odpowiedni rozpuszczalnik i dobrze osuszyć. |  |
| Powłoki naprawcze |
| Powłoki nie uszkodzone. | Sprawdzić przyczepność, nośność i przydatność. Podłoża plasto-elastyczne przerobić zgodnie z systemem. | W razie potrzeby |
| Farby mineralne lub krzemianowe-powłoki. |  |  |
| Tynki mineralne strukturalne i mineralne złożone systemy termoizolacyjne. | Oczyścić mechanicznie na sucho lub na mokro. Dobrze wysuszyć. Miejsca wadliwe po powleczeniu podstawowym masą szpachlową IMPARAT. | Silicat-Grundierung i woda zmieszane 1 : 1, w danym przypadku Silicat-Weiss lub Silicat-Color nada odpowiedni odcień. |
| Powierzchnie z nalotem z glonów, mchu i pleśni. | Oczyścić mechanicznie poprzez zeskrobanie, zdrapanie lub szczotkowanie. W danym przypadku zastosować dodatkowo odpowiedni rozpuszczalnik i dobrze osuszyć. | W zależności od rodzaju podłoża zastosować odpowiednie materiały do powlekania podstawowego IMPARAT. |
| Powłoki renowacyjne |
| Powłoki uszkodzone: |  |  |
| Farby dyspersyjne Tynki z żywic epoksydowych Powłoki mineralne | W zależności od podłoża usunąć mechanicznie poprzez obróbkę promieniową lub zmycie podłoże pierwotne i w danym przypadku ponowne umycie. Miejsca wadliwe naprawiać -pierwsze powłoki-. Wskazówka: przy usuwaniu pozostałości po obróbce promieniowej, zmywaniu należy przestrzegać odpowiednich zarządzeń. | W razie potrzeby: - patrz pierwsze powłoki. |
| IMPARAT Farbwerk Iversen & M(hl GmbH & Co. Niemcy reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska. |
| Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń. Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych. W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność. |

# Text boxes

(

(

(