#### Informacja techniczna

imparat( Polska - farby profesjonalistów

Trimat Unitop

na bazie 100% dyspersji akrylowej, satynowo – matowa, elastyczna powłoka elewacyjna, pokrywająca pęknięcia - rysy podłoża, wiążąca i utwardzająca się pod wpływem promieni UV, wysoce kryjąca, posiadająca właściwości gruntujące i podkładowe.

| Zastosowanie: do renowacji powstałych pęknięć - zarysowań na elewacjach, podłożach żelbetonowych jak również do pokrywania podłoży narażonych na powstawanie zarysowań. Do pokrywania plasto - elastycznych systemów elewacyjnych. Właściwości: bardzo dobra ochrona przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (wietrzenie i starzenie) i szkodliwych związków znajdujących się w powietrzu. Wysoka przyczepność, zdolność do przenoszenia zarysowań podłoża nawet w temperaturach poniżej zera. Dyfuzyjna, ograniczająca dostawanie się dwutlenku węgla do pokrytego podłoża. Łatwa do nanoszenia również przy dużych grubościach, wysoce odporna na zabrudzenia, przyjazna dla środowiska. Zaopatrzenie przeciw-glonowe i przeciw-grzybiczne na życzenie. Środek wiążący: utwardzająca się pod wpływem UV dyspersja czystej żywicy akrylowej Ciężar właściwy: ok. 1,44 Emisja VOC: 21 g/l Stopień połysku: satynowy mat Kolor: biały Farby koloryzujące: system barwienia Imparat Ultra Mix Składowanie: w miejscu suchym i chłodnym, lecz nie mroźnym. Rozpieczętowane opakowanie należy szczelnie zamknąć. Opakowanie: 12,5 l; 18 kg Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem (przed nakładaniem farbę dokładnie wymieszać mieszadłem nie szybciej niż 300 obrotów na minutę). Czyszczenie narzędzi: wodą natychmiast po użyciu. Rozcieńczalnik: woda. Trimat Unitop jest gotowy do użycia nie powinno się go rozcieńczać. Zużycie: min. 230 ml / m2 (331g / m²) na operację malowania dla względnie gładkich powierzchni. Na podłożach nierównych odpowiednio więcej. Ze względu na zachowanie właściwości powłoki nie powinno się nakładać mniej jak podano. Dokładną ilość zużycia należy ustalić poprzez malowanie próbne. Minimalne temperatury przy nakładaniu i czas schnięcia farby: + 5( C (powietrze otaczające i podłoże) | Czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw w normalnych warunkach (+ 20( C, 65 % wzgl. wilgotności powietrza): ok. 12 godzin. Przy niższych temperaturach i zmiennej wilgotności powietrza – czas schnięcia odpowiednio się wydłuża. Tolerancja z innymi produktami: nie mieszać z innymi produktami. Budowa systemu: Przygotowanie podłoża i środki gruntujące: patrz rewers Szpachlowanie: szpachlę elastyczną po zagruntowaniu nakładać cieńkowarstwowo, w razie potrzeby kilkakrotnie. Większe ubytki wyrównać lekką szpachlą elewacyjną i po wyschnięciu zagruntować. Pęknięcia powstałe wskutek obciążeń dynamicznych: Wstępna obróbka: Rozkuć tarcza tnącą aż do warstwy konstrukcyjnej ściany. Brzegi pęknięcia zagruntować obficie metodą „mokre na mokre” gruntem IMPARAT Tiefgrund TB i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nałożyć piankowy sznur uszczelniający i starannie zagruntować elastycznym uszczelniaczem do połączeń i fug (na bazie żywicy akrylowej) do uzyskania równej powierzchni. Zbrojenie częściowe: Przymocować taśmę maskującą klejem elastycznym. Po wyschnięciu zaszpachlować cienką warstwą szpachli elastycznej i dodatkowo zagruntować. W razie potrzeby, zbrojenie pasmowe można również wykonać przy pomocy Trimat Unitop. W takim przypadku, po nałożeniu pasa tkaniny należy wykonać przynajmniej jedną dodatkowa powłokę pośrednią. Zbrojenie pełne (zbrojenie z tkaniny): Równomiernie nałożyć dużą ilość kleju elastycznego. Nakładać płachty tkaniny elastycznej z zakładką 10 cm z góry na dół przy pomocy kielni ze stali nierdzewnej lub wałka Moltopren unikając pęcherzy i fałd. Unikać zetknięcia się tkaniny z podłożem wskutek zbyt mocnego docisku. Po wyschnięciu pokryć dodatkową powłoką kleju elastycznego. Powłoka pośrednia i końcowa: Zależnie od rodzaju pęknięcia, 2-3 warstwy Trimat Unitop bez rozcieńczania, nakładać obficie i równomiernie. Uwagi: Nie stosować Trimat Unitop w warunkach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, silnego wiatru, zacinającego deszczu lub mrozu. W celu uniknięcia „ustępów”, powierzchnie sąsiadujące należy pokrywać jednocześnie metodą „mokre na mokre”. Zaleca się wykonywanie powłok uszkodzonych elewacji przy wykorzystaniu jasnych odcieni farb w celu uniknięcia dodatkowego obciążenia systemu przez przegrzanie. Szczegółowe zalecenia bezpieczeństwa dla użytkowników przedstawione zostały w karcie bezpieczeństwa produktu. Palność – produkt niepalny. |
| --- | --- |

Typy podłoży, techniki obróbki podłoży, gruntowanie podłoży.

| Podłoża | Przygotowanie podłoża | Przygotowanie warstwy gruntowej |
| --- | --- | --- |
|  | Podłoże musi być suche, czyste, wolne od innych środków, Mogących separować grunt od nakładanej warstwy. | Pozostawić dobrze przesuszoną |
|  | Warstwa pierwsza | Powierzchnie zewnętrzne |
| Mineralne Tynki wg. DIN 18550 Grupa zapraw P I c Zaprawa wapienna Grupa zapraw P II Zaprawa wapienno-cementowa Grupa zapraw P III Zaprawa cementowa | W zależności od pogody nowe tynki powinny schnąć od 2 do 4 tygodni (suchość podłoża powinna wynosić min. 97%). Ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu zaprawy o podobnym gatunku. Wystające nierówności warstwy tynkowej zniwelować i zmyć wodą. W przypadku wnętrz – ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlujących. | IMPARAT – grunt głęboko penetrujący i wzmacniający Tiefgrund TB, rozcieńczyć z IMPARAT – rozcieńczalniki. terpentynowym w stosunku zależnym od chłonności podłoża, jeżeli pozwala na to podłoże, IMPARAT farba gruntująca + IMPARAT dodatek gruntujący w stosunku 1:1 lub IMPARAT Putzgrunt |
| Zaprawa klasy P IV Zaprawa gipsowa | Zgorzelinę usunąć i odkurzyć. Przy mechanicznym nakładaniu tynku położyć najpierw warstwę próbną. Ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlujących. |  |
| Stary, wchłaniający tynk cementowo – wapienny o piaskowej warstwie powierzchniowej. | Oczyścić mechanicznie na sucho lub mokro, pozwolić dobrze wyschnąć. Luźne części tynku usunąć ubytki zniwelować przy użyciu zaprawy o odpowiednim gatunku i zmyć wodą. W przypadku wnętrz ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlowych |  |
| Beton | Zgorzelinę, szlam cementowy i zanieczyszczenia usunąć mechanicznie, lub za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (przed użyciem zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi). Niewielkie ubytki i nierówności na warstwie gruntowej zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlowych. |  |
| Powierzchnie zaatakowane przez glony, mech lub algi. | Istniejące na powierzchni zanieczyszczenia zeskrobać, wyszczotkować i wyszlifować mechanicznie, ewentualnie usunąć przy użyciu biologicznie czynnego środka grzybo i glonobójczego i zostawić do wyschnięcia. | W zależności od typu podłoża zastosować odpowiedni preparat gruntujący – IMPARAT. Jeśli zachodzi potrzeba |
| Warstwa pośrednia |
| Warstwy w stanie nienaruszonym | Przetestować przyczepność, wytrzymałość i przydatność. Podłoże plastoelastyczne poddawać kontroli systematycznie wg potrzeb. | W zależności od podłoża odpowiednie środki gruntujące IMPARAT. |
| Warstwy farb olejnych, olejów | Gruntownie oczyścić. Nierówną, szorstką powierzchnię przeszlifować lub wyługować przy użyciu np. 10% roztworu wody amoniakalnej. |  |
| Warstwy lakierów dyspersyjnych. | Gruntownie czyścić |  |
| Warstwy farb dyspersyjnych i tynków na bazie żywic syntetycznych | Oczyścić mechanicznie, na sucho lub na mokro – podłoże pozostawić do dobrego wyschnięcia. Niewielkie ubytki i nierówności występujące na powierzchni elewacji zniwelować przy użyciu szpachli fasadowych. W przypadku wnętrz – ubytki i nierówności powierzchni zniwelować przy użyciu odpowiednich mas szpachlowych. |  |
| Powierzchnie zaatakowane przez glony, mech lub algi | Istniejące na powierzchni zanieczyszczenia zeskrobać, wyszczotkować i wyszlifować mechanicznie, ewentualnie usunąć przy użyciu biologicznie czynnego preparatu i zostawić do wyschnięcia. | W zależności od rodzaju podłoża zastosować odpowiedni preparat Gruntujący – IMPARAT. |
| Renowacja |
| Warstwy w stanie naruszonym / uszkodzonym | Podłoże oczyścić mechanicznie, w zależności od rodzaju – ciśnieniowo lub poprzez wytrawianie . Ubytki i nierówności powierzchni zniwelować – patrz „Warstwa pierwsza”. | Jeśli zachodzi potrzeba patrz „Warstwa pierwsza”. |
| farby dyspersyjne farby klejowe tynki na bazie żywicy syntetycznej powłoki mineralne lakiery | Wskazówka: przed przystąpieniem do usuwania szlamu, zgorzeliny lub innych zanieczyszczeń powstałych po oczyszczaniu podłoża ciśnieniowo, lub w wyniku wytrawiania / bejcowania, bądź zmywania należy zapoznać się z obowiązującymi w tym względzie przepisami. | Wskazówka: w zależności od specyfikacji podłoża oraz stawianych wymagań, dopuszcza się do użycia innych produktów z grupy „IMPARAT – Środki gruntujące” – patrz odnośna instrukcja techniczna. |
| IMPARAT Farbwerk Iversen & M(hl GmbH & Co. Niemcy reprezentowany w Polsce przez IMPARAT – Polska. |
| Podane wyżej dane niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają najnowszemu stanowi posiadanych przez nas doświadczeń. Wyklucza się jednakże odpowiedzialność i zobowiązania producenta z tego tytułu, ze względu na różnorodność zastosowań i sposobów wykonywania prac lakierniczych. W przypadku wydania nowej instrukcji wcześniejsze wydania tracą ważność. |